Инструкция по оклейке  ламинированных пластиков

PELILAM биполимерной пленкой.

Поверхность:

• Должна быть  сухой, гладкой, свободной от пыли, грязи, жира, воска и силикона.

поверхности обязательно предварительно  протереть и  очистить изопропиловым  спиртом (не впитывается в ДСП и МДФ )

• ВНИМАНИЕ! Для очистки  поверхности  запрещено применение  растворителей, поскольку он может повредить материал.

Разрезка, сверление, распиловка, порезка
• Обработка материала должна всегда осуществляться с лицевой поверхности.

ВАЖНО!

- Пластики сворачиваются в рулон исключительно для удобства транспортировки.

- Материал в листах необходимо хранить развернутый на плоскости

Порезка плоттером пластиков: На наши материалы можно нарезать на плоттере  вырезая различные логотипы   и  узоры

Для дополнительной информации свяжитесь с нашими менеджерами.

Наклеивание:
• Идеальная температура для приклеивания   от +15°С до +35°С.
• Обрабатываемый материал должен пройти акклиматизацию к комнатной температуре, чтобы избежать образования конденсата на его поверхности.
• ВНИМАНИЕ! Для приклеивания  биполимерной пленки  на подоснову чтобы избежать образования воздушных пузырей, рекомендуется использовать резиновый валик средней твердости как для поклейки обоев  .
• Пленку, защищающую клеевой слой необходимо удалять перед  приклеиванием  не более чем 1-2 минуты постепенно, шаг за шагом, по мере приклеивания ламинированных пластиков и каждый раз плотно прижимать лист к оклеиваемой поверхности.

Нанесение кромок ПВХ: • Материал  не подвержен поверхностному расширению, но  при повышении температуры более чем на 90°С.  возможно отставание  .
• ВНИМАНИЕ! При нанесении кромок на станках использовать только низко - температурные клея

Защита поверхности:
• Вся продукция защищена от повреждения защитной пленкой. Эту пленку необходимо снять после окончания выполнения работ по доставке и установке.

Уход за материалом:
• При сильном загрязнении: 
- использовать обычное бытовое средство для ухода за пластмассой, или средство для мытья окон;;
• При слабом загрязнении:
- использовать чистую мягкую ветошь, без следов пыли и грязи;

• ВАЖНО: не применять никаких средств, содержащих абразив!!!.

Влажные помещения:
• Нашу продукцию можно использовать в ванных комнатах.
ВАЖНО: Избегать прямого контакта с водой.

Не рекомендуется применение на кухонные столешницы, а так же  в местах с прямым попаданием солнечных лучей и при температурах более 90°С. При использовании материалов    необходимо учитывать, что они относятся к классу обычно воспламеняемых и поэтому не должны использоваться в непосредственной близости от источников открытого огня. Данные рекомендации не являются обязательными и даны в соответствии с нашими знаниями, опытом и проведенными экспериментами. За результаты обработки или ухода за нашими материалами мы не несем никакой ответственности, поскольку мы не имеем никакого влияния на эти процессы. Поэтому мы рекомендуем проводить испытания продукции PELILAM для тех целей, которые не противоречат нормальной логике.